## Спецификация трубопроводов

| Тип трубы | Труба | Толщина стенки (мм) | Вес (кг/м) | Шаг гофры (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) |  |  |  |
| 15 мм | 14.4 | 18.1 | 0.3 | 0.156 | 4.76 |
| 20 мм | 21.0 | 25.0 | 0.3 | 0.223 | 5 |
| 25 мм | 27 | 31.6 | 0.3 | 0.286 | 5.26 |
| 32 мм | 34.5 | 40 | 0.3 | 0.380 | 5.6 |

| Рекомендованная рабочая температура | Рекомендованное рабочее давление |
| --- | --- |
|  | 15 мм (1/2) | 20 мм (3/4) | 25 мм (1) | 32 мм(1 1/4) |
| 100С | 15 атм. | 12 атм. | 10 атм. | 10 атм. |

Химический состав нержавеющей стали, используемой при изготовлении труб

| Материал | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUS 304 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.04 | 0.03 | 18-20 | 8-11 | - |
| SUS 316 |  |  |  |  |  | 16-18 | 10-14 | 2-30 |
| SUS 316L | 0.03 |  |  |  |  |  | 12-16 |  |

Присоединительная арматура